T/JSXX 00*—2023

河北省建设信息服务协会标准

组合保温板外墙保温系统

应用技术标准

Technical standard for composite thermal insulation board external wall thermal insulation system

（征求意见稿）

2023-**-**发布                     2023-**-**实施

河北省建设信息服务协会   发布

第一部分（组合保温板I型）

前    言

根据河北省建设信息服务协会《关于申请团体标准的批复》（冀建信协团〔2023〕05号）要求，由河北天艺建筑设计有限公司会同有关单位深入调查研究，参考国家相关标准，结合河北省实际，制定本标准。

本标准共分7章，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4.建筑设计；5. 安装施工； 6. 质量验收。

本标准由河北天艺建筑设计有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省建设信息服务协会负责管理。

执行过程中如有意见和建议，请寄送至河北天艺建筑设计有限公司（地址：石家庄市***********，电话：0311-*****，传真：0311-*******，邮编：050000），以便修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

| 主编单位： | 河北天艺建筑设计有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 唐山德旺建材有限公司 |
|  | 廊坊德旺建材科技有限公司 |
| 主要起草人： | 阴志宁 康亚南 谭弘佳 曹继建 |
| 审查人员： |  |

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  性能要求	7

4.1  主要材料	7

4.2  配套材料	12

5  设计	17

5.1  一般规定	17

5.2  设计要点	19

6  施工	22

6.1  一般规定	22

6.2  施工要点	23

6.3  运输及贮存	26

6.4  安全操作要求与成品保护	26

7  质量验收	28

7.1  一般规定	28

7.2  主控项目	30

7.3  一般项目	33

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

附：条文说明	39

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

4  Performance Requirement	7

4.1  Main Materials	7

4.2  Supporting Materials	12

5  Design	17

5.1  General Requirements	17

5.2  Design Requirements	19

6  Construction	22

6.1  General Requirements	22

6.2  Construction Points	23

6.3  Transportation and Storage	26

6.4  Safe Operation Requirements and Finished Product Protection	26

7  Quality Acceptance	28

7.1  General Requirements	28

7.2  Master Control Items	30

7.3  General Items	33

Explanation of  Wording in This Standard	36

List of Quoted Standards	37

Addition: Explanation of Provisions	39

1  总    则

1.0.1  为规范组合保温板外墙保温系统在建筑外墙保温工程中的应用，做到安全适用、技术先进，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河北省抗震设防烈度不大于8度和建筑高度小于100m的新建、扩建的民用建筑中采用组合保温板外墙保温系统的设计、施工及质量验收。

1.0.3  组合保温板外墙保温系统的设计、施工和质量验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1  组合保温板外墙保温系统

通过专用的分体式连接件连接镀锌电焊网并将其与保温层置于固定位置，施工现场在保温层两侧同时浇筑混凝土基层墙体及防护层，使防护层与保温层内侧的现浇混凝土基层墙体可靠连接，形成的具有保温、防护作用的构造系统。简称为“组合保温板外墙保温系统”。

2.0.2  保温层

由保温材料（模塑聚苯板、石墨聚苯板、挤塑聚苯板、石墨挤塑板）构成的，位于防护层与基层墙体之间，在分体式连接件现浇混凝土内置保温系统中起保温、隔热作用的构造层。保温材料分为平板型和开槽型。

2.0.3  防护层

位于保温层外侧，主要起保温层防护作用的现浇混凝土构造层。

2.0.4  分体式连接件

由L形拉结件、限位卡盘、空心螺杆、垫块扣件等组成，通过组装固定，在分体式连接件现浇混凝土内置保温系统中具有固定镀锌电焊网、拉结防护层和基层墙体、固定保温层位置的专用组合连接件。

2.0.5  限位卡盘

采用工程塑料注塑成形，由十字方形头和限位圆盘构成。通常与空心螺杆配套使用，具有固定保温层位置和控制镀锌电焊网与保温层间距作用的塑料件。

2.0.6  空心螺杆

采用工程塑料注塑成形，由螺帽和空心杆体构成。与限位卡盘配套使用，通过旋转拧入并穿入保温保温层，具有固定保温层位置、方便拉结件安装和防止拉结件腐蚀的塑料件。

2.0.7  垫块扣件

采用工程塑料注塑成形，圆盘形状。放置于基层墙体钢筋上与混凝土垫块配套使用，具有防止保温层受到混凝土垫块破坏和保证基层墙体侧钢筋保护层厚度作用的塑料件。

- 3  基本规定

3.0.1  组合保温板外墙保温系统构造见表3.0.1。

表3.0.1  组合保温板外墙保温系统基本构造（I型）

| 抹面层 ① | 体系基本构造 |  | 基层墙体④ | 内饰面层⑤ | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护层② | 保温层③ |  |  |  |
| 5mm厚抹面胶浆压入玻纤网布 | 50mm厚现浇混凝土，内设镀锌电焊网 | 模塑聚苯板、石墨聚苯板、挤塑聚苯板、石墨挤塑板 | 现浇混凝土墙体 | 镀锌电焊网 按工程设计 | 限位卡盘 空心螺杆 ① 室外 室内 ④ ②日 ③ L形拉结件 ⑤ 垫块扣件 混凝土垫块 层间挑板 |

3.0.2  组合保温板外墙保温系统应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应具备同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告应包括配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数，应符合本标准以及国家和河北省现行相关标准的规定。

3.0.3  组合保温板外墙保温系统应与基层墙体可靠连接。在基层正常变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下，不产生裂缝、有害的变形和破坏。在正常使用中或设防地震时不应发生脱落。

3.0.4  组合保温板外墙保温系统各组成部分应具有物理-化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并具有防腐性。

3.0.5  组合保温板外墙保温系统应具有防水渗透性能。

3.0.6  组合保温板外墙保温系统的保温、隔热和防潮性能除应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、河北省地方标准《居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB13(J) 185、《公共建筑节能设计标准》DB13(J) 81外，尚应符合国家和河北省现行相关标准的规定。

3.0.7  组合保温板外墙保温系统的使用高度及其防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；且应具有防止火焰沿外墙面蔓延的能力。

3.0.8  在正确使用和正常维护的条件下，组合保温板外墙保温系统的设计使用年限应不低于50年。

3.0.9  组合保温板外墙保温系统的保温材料在运输和进场堆放过程中，应采取防水、防火及防碰撞等防护措施，不可重压或与锋利物品碰撞。产品应放在干燥通风处贮存，不应露天长期暴晒、避免雨、雪水侵蚀。

3.0.10  组合保温板外墙保温系统施工现场的防火要求应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

3.0.11  组合保温板外墙保温系统应考虑环境因素的影响，在使用年限内定期检测、维护。

3.0.12  施工现场应采用必要的防火措施，并应制定火灾应急预案，配置灭火器、临时消防给水设施和临时消防应急照明等临时消防设施，作业前应对相关施工人员进行防火安全教育培训。

3.0.13  保温板出厂前应按照绿色施工要求，结合施工图和现场实际尺寸进行排板设计和加工。

3.0.14  保温材料的检测报告应满足下列要求：

1  保温层检测必须满足陈化期要求；

2  保温层检测报告必须为抽样检测；

3  检测报告的各项指标应为同一批次的材料、在同一份检测报告中体现。

3.0.15  保温板的安装位置应正确、接缝严密；保温板应固定牢固，在浇筑混凝土过程中不应移位、变形；保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。

- 4  性能要求

- 4.1  主要材料

4.1.1  组合保温板外墙保温系统的性能指标应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1  组合保温板外墙保温系统性能指标

| 试验项目 | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | — | 经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水；系统的拉伸粘结强度不小于0.10 MPa，不得在界面破坏 | JGJ 144 |
| 抗冲击强度 | J | ≥10J级 |  |
| 吸水量 | g/m2 | ≤500 |  |
| 水蒸气透过性能 | g/(m2·h) | ≥0.85 |  |
| 耐冻融 | — | 80次冻融循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝；拉伸粘结强度不小于0.10MPa |  |
| 热 阻 | m2·K/W | 符合设计要求 |  |
| 耐火极限 | h | ≥3 | GB/T 9978 |
| 抹面层不透水性 | — | 2h不透水 | JGJ 144 |

4.1.2  组合保温板外墙保温系统应根据工程设计图纸进行深化设计，保温层材料按照要求进行排板和L形拉结件、限位卡盘布置设计。排板设计时宜采用标准板，当出现非标准板时，保温板3m长范围内对接应不多于两处，且对接处需胶粘剂粘牢，其宽度应不小于200mm。保温板主要规格尺寸应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  保温板主要规格尺寸（mm）

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 长度 | 1200、2400、2900 |
| 宽度 | 600、1200 |
| 厚度 | 工程设计确定 |

注：非标准规格板按设计要求制作。非标准规格板最小宽度宜不小于200mm。

4.1.3  保温板的表面应平整、无裂纹、无夹杂物、无油污，板边应平直、完整，无掉角、缺棱。其尺寸允许偏差应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3  保温板尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2.0 | GB/T 6342 |
| 宽度 | ±1.0 |  |
| 厚度 | +1.5，0.0 |  |
| 对角线差 | ≤3.0 |  |
| 板面平整度 | ≤2.0 |  |

注：本表的允许偏差值以600mm×1200mm的标准板为基准。

4.1.4  开槽型保温板在防护层一侧竖向通长开设半椭圆形凹槽，半椭圆形凹槽槽宽度80mm，槽最深处25mm，保温板宽度600mm居中开设一道，保温板宽度1200mm时开设两道（图4.1.4）。

图4.1.4  开槽型保温板示意图

4.1.5  模塑聚苯板和石墨聚苯板的性能指标应符合表4.1.5-1的规定；挤塑聚苯板和石墨挤塑板的性能指标应符合表4.1.5-2的规定。

表4.1.5-1  模塑聚苯板和石墨聚苯板性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 模塑聚苯板 | 石墨聚苯板 |  |  |
|  |  |  | 037级 | 032级 | 030级 |  |
| 表观密度(kg/m3) |  |  | 20～22 | ≥20 |  | GB/T0801.1 GB/T 29906 JC/T 2441 |
| 导热系数[W/ (m·K)] |  |  | ≤0.037 | ≤0.032 | ≤0.030 |  |
| 垂直板面的抗拉强度(MPa) |  |  | ≥0.10 |  |  |  |
| 压缩强度(MPa) |  |  | ≥0.10 |  |  |  |
| 尺寸稳定性[(70±2)°C,48h]（%） |  |  | ≤0.3 |  |  |  |
| 熔结性 | 断裂弯曲负荷（N） |  | ≥25 |  |  |  |
|  | 弯曲变形（mm） |  | ≥20 |  |  |  |
| 水蒸气透湿性能[ng/(Pa·m·s)] |  |  | ≤4.5 |  |  |  |
| 吸水率（%） |  |  | ≤3.0 |  |  | GB/T 29906 |
| 剪切强度(kPa) |  |  | — | ≥100 |  | JC/T 2441 |
| 燃烧性能 |  | 燃烧性能等级 | B1级 |  |  | GB 8624 |
|  |  | 氧指数（%） | ≥30 |  |  |  |

注： 1  模塑聚苯板和石墨聚苯板在出厂前，宜在自然条件下陈化42天，或在温度（60±5）℃环境中陈化5天；

2  保温板六面应喷涂水泥基聚合物砂浆包覆；

3  断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能符合指标要求即为合格。

表4.1.5-2 挤塑聚苯板和石墨挤塑板性能指标

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挤塑聚苯板 | 石墨挤塑板 |  |
| 表观密度 | kg/m3 | 25～35 |  | GB/T 30595 |

续表4.1.5-2

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挤塑聚苯板 | 石墨挤塑板 |  |
| 压缩强度 | MPa | ≥0.20 |  | GB/T 30595 |
| 垂直板面的抗拉强度 | MPa | ≥0.20 |  |  |
| 导热系数（25℃） | W/（m·K） | ≤0.030 | ≤0.024 |  |
| 吸水率 | % | ≤1.5 |  |  |
| 弯曲变形 | mm | ≥20 |  |  |
| 尺寸稳定性 | % | ≤1.0 |  | GB/T 30595 |
| 水蒸气透湿系数 | ng/（Pa·m·s） | 1.5～3.5 |  |  |
| 氧指数 | % | ≥30 |  | GB/T 2406 |
| 燃烧性能等级 | — | B1级 |  | GB 8624 |

注：1  挤塑聚苯板和石墨挤塑板产品不得掺加非本厂挤塑板产品的回收料，在出厂前应双面去皮；

2  挤塑聚苯板和石墨挤塑板在出厂前，应在自然条件下陈化不少于28天;

3  保温板六面应喷涂水泥基聚合物砂浆包覆。

4.1.6  防护层中镀锌电焊网的性能指标应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6   镀锌电焊网性能指标

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷拔低碳钢丝极限强度标准值 | N/mm2 | ≥550 |  | GB 1499.3 |
| 冷拔低碳钢丝抗拉强度设计值 | N/mm2 | ≥320 |  |  |
| 丝径 | mm | 3.0 ± 0.06 | 4.0 ± 0.08 | GB/T 33281 |
| 网孔尺寸 | mm | 50×50 | 100×100 |  |

续表4.1.6

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网孔偏差 | 径向 | % | ≤5 | GB/T 33281 |
|  | 纬向 |  | ≤2 |  |
| 焊点抗拉力 |  | N | ＞520 |  |
| 镀锌层质量 |  | g/ m2 | ≥140 |  |
| 焊点漏焊率 |  | % | ≤0.8 | GB 26540 |

4.1.7  L形拉结件采用L形φ8HRB400级钢筋制作，通过空心螺杆穿过保温层。钢材性能应满足表4.1.7的要求；L形拉结件的抗拉承载力标准值不应小于6.0kN，试验方法及要求应符合现行行业标准《装配式建筑预制混凝土夹心保温墙板》JC/T 2504的规定。

表4.1.7  L形拉结件钢材性能指标（N/mm2）

| 牌号 | 屈服强度标准值 fyk | 屈服强度极限值 fstk | 抗拉强度设计值 fy | 抗压强度设计值 fy’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRB400 | 400 | 540 | 360 | 360 |

4.1.8  组合保温板外墙保温系统的防护层混凝土力学性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，多、低层建筑混凝土的强度等级不应低于C25，高层建筑不应低于C30。

4.1.9  防护层宜选择具有高流动性、均匀性和稳定性的自密实混凝土。粗骨料最大粒径不应大于10mm。自密实是对混凝士工作性能的要求，其硬化后的强度、弹性模量、长期性能和耐久性等其他性能应符合设计或相关标准的要求。当采用普通混凝土时，应进行配合比设计，并应满足防护层相关性能要求。入模工作性能要求按表4.1.9的规定，原材料要求、配合比设计及试验方法应按现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的规定执行。

表4.1.9  自密实混凝土工作性能要求

| 自密实性能 | 性能指标 | 重要性 | 性能等级 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充性 | 坍落扩展度（mm） | 控制指标 | SF3 | 760~850 |
|  | 扩展时间T500（s） |  | VS2 | ＜2 |
| 抗离析性 | 离析率（%） |  | SR2 | ＜15 |
| 间隙通过性 | 坍落扩展度与J环扩展度差值（mm） | 可选指标 | PA2 | 0≤PA2≤25 |

- 4.2  配套材料

4.2.1  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料的性能指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  胶粉聚苯颗粒贴砌浆料性能指标

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干表观密度 | kg/m3 | 250～350 | JG/T 158 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.080 |  |
| 抗压强度 | MPa | ≥0.30 |  |
| 抗拉强度 | MPa | ≥0.12 |  |
| 软化系数 | — | ≥0.60 |  |

续表4.2.1

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性收缩率 |  | % | ≤0.3 | JG/T 158 |
| 拉伸粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.12 |  |
|  | 浸水48h，干燥14d |  | ≥0.10 |  |
| 燃烧性能等级 |  |  | A（A2）级 | GB 8624 |

4.2.2  无机轻集料保温砂浆的性能指标应符合表4.2.2的规定并应满足《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T253的要求。

表4.2.2  无机轻集料保温砂浆性能指标

| 检测项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 | Ⅲ型 |  |
| 干密度，kg/m3 |  | ≤350 | ≤450 | ≤550 | JGJ/T 253 |
| 抗压强度，MPa |  | ≥0.50 | ≥1.00 | ≥2.50 | GB/T 5486 |
| 拉伸粘结强度，MPa |  | ≥0.10 | ≥0.15 | ≥0.25 | GB/T 29906 |
| 导热系数（25℃） W/（m·K） |  | ≤0.070 | ≤0.085 | ≤0.100 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 线收缩率，% |  | ≤0.25 |  |  | JGJ/T 70 |
| 稠度保留率（1h），% |  | ≥60 |  |  | JGJ/T 253 |
| 软化系数 |  | ≥0.60 |  |  |  |
| 抗冻性能 | 抗压强度损失，% | ≤20 |  |  |  |
|  | 质量损失率，% | ≤5 |  |  |  |
| 放射性 |  | 同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0 |  |  | GB 6566/GB8624 |
| 燃烧性能 |  | A级 |  |  | GB 8624 |

4.2.3  中空玻璃微珠保温隔热材料的性能指标应符合表4.2.3-1、表4.2.3-2的规定并应满足《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T517的要求。

表4.2.3-1  中空玻璃微珠中间层性能指标

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中状态 | — | 经搅拌易于混合均匀，无结块，呈均匀浆液状态 | JG/T 517 |
| 施工性 | — | 施涂无困难 |  |
| 固体含量 | % | ≥40 |  |
| 密度 | g/mL | ≤0.7 |  |
| 干燥时间（表干） | h | ≤4 |  |
| 外观 | — | 正常 |  |
| 初期干燥抗裂性 | 3h | 无裂纹 |  |
| 低温稳定性 | 3次 | 不变质 | JG/T 517 |
| 热贮存稳定性 | 30d | 不变质 |  |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.035 |  |

表4.2.3-2  中空玻璃微珠系统材料性能指标

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐水性 |  | 168h | 无异常 | JG/T 517 |
| 耐碱性 |  | 168h | 无异常 |  |
| 耐温变性 |  | 5次循环 | 无异常 |  |
| 耐冲击性 |  | 500g，300mm | 无异常 |  |
| 柔韧性 | 热处理 | 5h | 直径50mm无裂纹 |  |
|  | 低温处理 | 2h | 直径100mm无裂纹 |  |

续表4.2.3-2

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度 | 标准状态 | MPa | ≥0.60 | JG/T 517 |
|  | 浸水状态 |  | ≥0.40 |  |
| 附加热阻 |  | (m2·K)/ W | ≥0.65 |  |
| 燃烧性能 |  | — | 不低于A（A2）级 | GB 8624 |

4.2.4  耐碱玻纤网格布的性能要求应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  耐碱玻纤网格布性能要求

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | g/m2 | ≥160 | JC/T 841 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） | N/50mm | ≥1000 |  |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向） | % | ≥50 | JC/T 841 |
| 断裂伸长率（经纬向） | % | ≤5.0 |  |

4.2.5  抹面胶浆（抗裂砂浆）性能指标应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  抹面胶浆（抗裂砂浆）性能指标

| 项 目 |  | 单 位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 标准状态 | MPa | ≥0.7 | GB/T 30595 |
|  | 浸水状态 |  | ≥0.5 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.5 |  |
| 可操作时间 |  | h | 1.5～4.0 |  |
| 压折比 |  | — | ≤3.0 |  |

4.2.6  饰面涂料应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755和《复层建筑涂料》GB/T 9779的有关规定；

4.2.7  腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的有关规定。

4.2.8  硅酮密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。

- 5  设    计

- 5.1  一般规定

5.1.1  组合保温板外墙保温系统的建筑节能设计和热工计算应符合下列规定：

1  门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采用相应热桥保温处理措施，降低热桥效应；

2  保温层及热桥部位的内表面温度高于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度，并应符合《民用建筑热工设计规范》

GB 50176的相关要求；

3  组合保温板外墙保温系统中，保温层的厚度应通过计算确定。当保温板开设半椭圆形凹槽时，应考虑保温板开槽的形状、宽度和深度，取保温层的平均厚度做为计算厚度。热工设计时应考虑连接构造、保温板压缩的影响，修正系数应满足国家现行标准的有关规定或经试验的方法确定，且材料综合修正系数不应小于相关规定。

5.1.2  组合保温板外墙保温系统在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

5.1.3 抹面层应进行系统的起端、终端以及檐口、勒脚处的翻包或包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等部位应设置增强玻纤网。

5.1.4  组合保温板外墙保温系统外墙防水除应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定，并应符合下列规定：

1  水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。门窗洞口与门窗交接处、首层与其他层交接处、外墙与屋顶交接处应进行密封和防水构造设计，水不应渗入保温层及基层墙体，重要部位应有详图；

2  穿过保温系统安装的设备、穿墙管线或支架等应固定在主体结构上、并应做密封和防水设计，预留的穿墙孔洞应设置两端带有止水环的套管。

5.1.5  组合保温板外墙保温系统基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理。

5.1.6  组合保温板外墙保温系统防火设计应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。电气线路不应穿越或敷设保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料。

5.1.7  组合保温板外墙保温系统的外饰面涂料应采用防水透气性涂料，其性能除应符合设计要求外，尚应符合现行国家和河北省相关标准的规定。

- 5.2  设计要点

5.2.1  组合保温板外墙保温系统的基层墙体应按照普通钢筋混凝土剪力墙进行设计。在计算地震作用时，应计入防护层和非承重墙的影响，剪力墙结构的自振周期折减系数可取0.75～0.90。

5.2.2  组合保温板外墙保温系统的L形拉结件每平方米设置数量应经工程设计计算确定，L形拉结件的有效锚固长度应大于100mm，并且每平方米设置数量不应少于8个，门窗洞口处应根据需要增设L形拉结件；L形拉结件应均匀设置，间距不宜大于400mm，距墙角、伸缩缝及洞口边缘的距离不得大于100mm。

5.2.3  组合保温板外墙保温系统在建筑层间处应沿墙通长设置钢筋混凝土构造挑板，挑出长度应至少伸至防护层厚度的4/5处，端部设置隔热措施，具体做法由工程设计确定。

5.2.4  基层墙体上悬挑构件应进行冷凝验算，并应进行保温处理，保温层搭接长度应大于50mm，且应按结构性热桥计入外墙平均传热系数。

5.2.5  门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采用A级保温材料进行热桥保温处理措施，保温材料可采用胶粉聚苯颗粒浆料、无机轻集料保温砂浆、中空玻璃微珠保温隔热材料等保温材料，材料性能指标应符合本标准 4.2 节的规定，保温材料厚度应通过计算确定。保温材料与与基层应可靠连接，确保安全及耐久性能。

5.2.6  外墙装饰线与防护层或基层墙体的连接应符合设计要求。

5.2.7  组合保温板外墙保温系统防护层在墙体阴阳角和门窗洞口及洞口四角部位应采取有效抗裂措施。

- 5.2.8  勒脚部位的外墙保温系统与室外地面散水之间的缝隙及构造应符合设计要求，且预留缝隙不应小于20mm，缝隙内宜填充不燃材料，外口部位应设置背衬材料，并用防火密封胶封堵。

5.2.9  与采用组合保温板外墙保温系统与承重基层墙体连接的同一平面内的非承重墙宜同时浇筑（图5.2.9），保温层外侧防护层厚度不应小于50mm，内侧非承重墙厚度不应小于120mm。

内侧

（a）与承重基层墙体同厚的非承重墙    （b）与承重基层墙体不同厚的非承重墙

图5.2.9  组合保温板外墙保温系统统承重基层墙体与非承重墙连接

1—承重基层墙体；2—非承重墙

- 5.2.10  组合保温板外墙保温系统防护层应设置竖向防裂引导缝，引导缝宜设置在承重墙与非承重墙的交接部位，且应避免影响建筑外观。同一平面引导缝的水平方向间距不宜大于12m，引导缝宽度不宜大于10mm，深度不宜大于15mm；可通过切割混凝土形成引导缝，并应采用密封胶或弹性填缝材料填实。

- 5.2.11  组合保温板外墙保温系统在变形缝部位的外保温构造应符合下列规定：

1  变形缝处应填充燃烧性能为A级的保温材料，构造做法应符合河北省现行标准的相关要求；

2  应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖。

5.2.12  防护层钢筋的连接应符合下列规定：

1  防护层镀锌电焊网的水平向连接应搭接同规格的镀锌电焊网，镀锌电焊网的搭接应采用扣搭的方式，搭接长度不应小于200mm；在墙体端部及洞口周边应采用L形钢筋与基层墙体连接，L形钢筋间距不应大于200mm，直径不应小于6mm；L形钢筋防护层一侧应设置φ10分布钢筋，并应满足锚固要求。

- 2  防护层镀锌电焊网的竖向连接宜采用镀锌电焊网搭接或附加绑扎钢筋搭接，采用附加绑扎钢筋搭接时应采用等强搭接且附加绑扎钢筋的直径不应小于6mm，间距不应大于250mm，其与镀锌电焊网的搭接长度不应小于300mm。

- 6  施    工

- 6.1  一般规定

6.1.1  承担组合保温板外墙保温系统工程的施工企业应建立有效的工程质量管理体系、施工质量控制和检验制度，并应编制专项施工方案。

6.1.2  施工单位应对施工作业人员在上岗前进行施工方案技术交底和安全、技术培训，并考核合格。

6.1.3  组合保温板外墙保温系统所有组成材料应由产品制造商配套提供，并提供法定检测部门出具的检测报告和出厂合格证明。材料、构配件进入现场时应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定进行验收。

6.1.4  组合保温板外墙保温系统的施工质量控制，除应满足本标准外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283、《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T 451、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162等标准及河北省相关标准的有关规定，模板、脚手架等应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能承受浇筑混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载。

6.1.5  组合保温板外墙保温系统工程风力大于5级和雨天不得施工。雨期施工应做好防雨措施。组合保温板外墙保温系统工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。

6.1.6  施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等应按照施工方案采取隔断热桥的措施。

6.1.7  组合保温板外墙保温系统应加强过程控制，完成上一道工序验收后，方可进行下一道工序施工，并做好隐蔽工程和检验批的验收。

- 6.2  施工要点

- 6.2.1  保温系统施工前，应根据设计要求，结合墙面实际尺寸进行排板设计，并应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后再进行施工。

- 6.2.2  保温系统施工前的钢筋工程、水电安装、预埋预留等前置工作已经全部结束，定位线全部完成并通过监理（建设）单位的验收。

6.2.3  组合保温板外墙保温系统施工工艺流程：

绑扎墙体钢筋及垫块并固定→保温排板设计→设置安装控制线（点）→保温板安装就位→安装L形拉结件、调整垂直度→安装搭接镀锌电焊网及附加钢筋→安装基层墙体侧垫块扣件及垫块→立墙体内、外侧模板及支架固定→穿对拉螺栓→调整模板位置和垂直度→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除墙体模板→对拉螺栓孔封堵→防裂引导缝设置→热桥部位处理→抹面层压入玻纤网布施工→饰面层施工。

- 6.2.4  组合保温板外墙保温系统安装前，应根据工程设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线（点），弹出每块板的安装控制线（点）。安装保温板时，应根据设计排板图安装，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。安装位置应正确、接缝严密，在浇筑混凝土过程中，不得移位、变形。无法采用主规格板安装的部位，可在工厂预先按排版设计用机械切割，切割后的板最小短边不得小于200mm。安装位置应正确、接缝严密，在浇筑混凝土过程中，不得移位、变形。

6.2.5  分体式连接件现浇混凝土内置保温系统的混凝土泵送施工应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定。

6.2.6  L形拉结件、限位卡盘不能与保温层配套使用的部位，应在施工时采取附加垫块等措施进行限位。基层墙体侧垫块扣件布置数量与垫块数量一致。

6.2.7  安装对拉螺栓时，应根据每层墙、柱高度按施工设计确定对拉螺栓的间距，并错开L形拉结件和垫块的安装位置。

6.2.8  墙体混凝土达到拆模强度后，将对拉螺栓从墙体中抽出，拆除内外两侧模板，先从防护层一侧用燃烧性能等级不低于保温板的发泡保温材料将对拉螺栓的贯通孔封闭封堵，封堵深度不应小于保温板厚度，再用干硬性砂浆或细石混凝土将空洞填实，并应在外表面涂刷防护涂层。

6.2.9  组合保温板外墙保温系统系统外侧防护层应采用自密实混凝土，基层墙体和防护层同时连续浇筑，并采取必要技术措施，保证保温板不发生位移。当采用其他类型混凝土时，应有可靠措施保证防护层的浇筑密实。混凝土浇筑尚应符合下列要求：

1  前道工序验收合格；

2  混凝土浇筑时，应用镀锌铁皮扣在保温层上口形成保护措施；

3  混凝土应分层浇筑，混凝土一次浇筑高度不宜大于350

mm，混凝土浇筑点应设置在墙体相交部位的边缘构件处，并应均匀分散布置，在同一混凝士浇筑点，宜采用推移式连续浇筑，在多个混凝土浇筑点之间切换时，应在混凝土初凝之前浇筑次层混凝土；

4  混凝土浇筑时，宜优先浇筑基层墙体一侧混凝土，且任一截面处保温层两侧混凝土的浇筑面高差不应大于400mm；

5  洞口混凝土浇筑时，应控制洞口两侧混凝土浇筑高度或根据需要在洞口处增设布料口，并安排专人检查其洞口下混凝土是否密实；

6  墙体混凝土浇筑完毕后，需整理上口甩出钢筋，修平混凝土表面，方便后续施工。

6.2.10  组合保温板外墙保温系统采用自密实混凝土浇筑时，其他墙体可采用普通混凝土浇筑。浇筑顺序应先浇筑普通混凝土，再浇筑自密实混凝土。普通混凝土与自密实混凝土的交接部位应设在垂直于基层墙体的边缘构件外侧，且交界处应设置镀锌电焊网分离。

6.2.11  抹面层材料应为抹面胶浆，抹面胶浆中满铺玻纤网；饰面层可为涂料或饰面砂浆。防护层外的抹面层及饰面层的施工除应符合本标准外尚应符合《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350、《建筑装饰装修施工质量验收标准》GB50210的规定。

6.2.12  组合保温板外墙保温系统应加强过程控制，各道工序之间应进行交接检验，上道工序合格后方可进行下道工序施工，并做好隐蔽工程和检验批验收记录。

- 6.3  运输及贮存

6.3.1  组合保温板外墙保温系统的材料应做好成品保护，运输时应轻拿轻放，短距离运输时可用推车运输；长距离可使用车、船等货运方式运输。长距离运输应打捆包装，每捆包装高度不应超过2m，并采用专用护板和绳索绞紧，轻吊轻落。运输过程中支撑合理，防止撞击，避免破损和变形，必要时应有篷布遮盖，防止雨淋。

6.3.2  组合保温板外墙保温系统材料进入现场后，应分类贮存在平整干燥的场地或库房，不宜长时间露天存放；保温板应平放码垛，垛高应不超过2m，存放过程中应采取防潮、防水、防雨、防火、防暴晒、防碰撞等保护措施，贮存期及条件应符合产品使用说明书的要求。

- 6.4  安全操作要求与成品保护

6.4.1  组合保温板外墙保温系统施工中与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等不得堆放可燃物。

6.4.2  施工现场应设置室内外临时消火栓系统，并满足施工现场

火灾扑救的消防供水要求。

6.4.3  施工现场应配置灭火器材与设施，作业前应对相关施工人员进行防火安全教育培训。

6.4.4  组合保温板外墙保温系统施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。

6.4.5  在安装施工过程中及工程验收前，对墙体应采取防护措施，严禁受到施工机具碰撞。浇筑完成后的墙体7d内、强度不足设计值80%时，不得承受任何侧向作用力；施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在墙体上。

6.4.6  墙体模板拆除后，应及时采取覆盖或涂刷养护剂等养护措施。

6.4.7  对浇筑后的墙体不得进行任何剔凿，避免尖锐对象撞击。门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。

6.4.8  施工人员应遵守施工现场各项安全生产、环境保护管理制

度，服从现场的统一管理，进入现场必须戴安全帽。施工现场严

禁上下抛扔工具等物品。

6.4.9  组合保温板外墙保温系统的材料现场存放时应采用不燃材料进行覆盖并远离火源。组合保温板外墙保温系统施工安装过程中不得进行焊接等明火作业。

6.4.10  从事施工作业高度在2m以上时必须采取有效的防护措施，系好安全带，防止坠落。

6.4.11  组合保温板外墙保温系统吊装施工及安装应严格按照专项施工方案施工，保证施工安全。

6.4.12  必须对脚手架进行安全检查，确认合格后方可上人。脚手架应满铺脚手板，并固定牢固，严禁出现探头板。

6.4.13  使用手持电动工具均应设置漏电保护器，戴绝缘手套，防止触电。

- 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.1  组合保温板外墙保温系统工程质量验收除应符合本标准外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3和《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T451的相关规定。

7.1.2  组合保温板外墙保温系统工程应与主体结构一同验收，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，并做好验收记录。

7.1.3  组合保温板外墙保温系统的工程检验批划分应符合国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

7.1.4  组合保温板外墙保温系统施工质量验收应按下列要求进行：

1  组合保温板外墙保温系统工程施工质量应在施工单位自检合格的基础上进行；

2  参加工程施工质量验收的各方人员应具有相应的资格；

3  检验批质量应按主控项目和一般项目验收；

4  对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按照规定进行见证检验；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收记录文件，验收合格后方可继续施工；

6  对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行抽样检验；

7  工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

7.1.5  组合保温板外墙保温系统工程检验批、分项工程质量合格应符合下列规定：

1  主控项目应全部合格；

2  一般项目应合格。当采用计数检验时，至少应90%及以上检验点合格，且其余检验点不得有严重缺陷；

3  应具有完整的施工方案和质量检查、验收记录；

4  分项工程所含检验批均应合格。

7.1.6  组合保温板外墙保温系统根据施工进度应对下列部位或项目进行隐蔽验收，并形成验收记录和图像资料：

1  钢筋和镀锌电焊网及增强网规格、位置、数量及保护层厚度；

2  保温层限位卡盘及垫块扣件及限位垫块的规格、位置、数量材质；

3  L形拉结件的规格、数量间距、锚固位置，锚固长度；

4  组合保温板外墙保温系统的安装固定；

5  保温板拼缝、阴阳角、门窗洞口及不同材料间交接处等特殊部位的构造节点做法，防止开裂和破坏的加强措施；

6  保温层厚度及表面处理；

7  墙体、女儿墙、变形缝、封闭阳台以及出挑构件等部位易产生热桥部位的处理；

8  组合保温板外墙保温系统节点构造；

9  抹面层内玻纤网的铺设。

- 7.1.7  建筑节能分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程全部合格；

2  质量控制资料应完整；

3  外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查并符合设计要求；

4  建筑外窗气密性能现场实体检验结果应应对照图纸进行核查符合设计要求。

- 7.1.8  建筑节能工程验收资料应单独组卷，验收时应对下列资料进行核查，并纳入竣工资料：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更、技术洽商和节能专项审查文件；

2  有效期内的组合保温板外墙保温系统、主要材料、构配件质量证明文件、进场检验记录，进场复验报告和见证试验报告；

3  组合保温板外墙保温系统施工方案；

4  隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

5  分项工程质量验收记录，必要时应核查检验批验收记录；

6  建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告；

7  外窗气密性能现场实体检验报告；

8  监理单位过程控制资料及建筑节能专项质量评估报告；

6  其他对工程质量有影响的重要技术资料。

- 7.2  主控项目

7.2.1  组合保温板外墙保温系统所用组成材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格及性能应符合设计要求和国家相关标准及本标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件（产品合格证、出厂检验报告和有效期内的型式检验报告等）。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；

质量证明文件应按照出厂检验批进行核查。

7.2.2  组合保温板外墙保温系统所采用的保温材料的导热系数、密度、垂直于板面方向的抗压强度、燃烧性能应符合设计和本标准要求，镀锌电焊网的性能应符合本标准4.1.6条相关规定。

检验方法：核查质量证明文件；

检验数量：全数检查。

7.2.3  保温层厚度和几何尺寸应符合设计要求且厚度不得有负公差。

检验方法：观察；针刺法钢直尺测量。

检查数量：全数检查。

7.2.4  组合保温板外墙保温系统采用的保温板、L形拉结件、限位卡盘、玻纤网、镀锌电焊网、镀锌层质量、抹面胶浆，进场时应对下列性能进行抽样复检并见证取样送检。

1  保温板的导热系数、密度、压缩强度、垂直于板面的抗拉强度、抗压强度、吸水率、燃烧性能等级；

2  L形拉结件、限位卡盘的承载力标准值要求；

3  镀锌电焊网的丝径、网孔尺寸和焊点抗拉力及镀锌层质量；

4  玻纤网的单位面积质量、耐碱断裂强力；

5  抹面胶浆（抗裂砂浆）的拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复检报

告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙体面积，在5000 m2以内的应复验1次；当面积每增加5000 m2时应增加1次；增加面积不足规定数量时也应增加一次。同一工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。

7.2.5  混凝土强度等级必须符合设计要求和本标准的规定。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告和现场实测坍落扩展度等。

检查数量：对同一配合比混凝土取样与试件留置应符合下列规定：

1  每拌制100盘且不超过100m3时，取样不少于1次；

2  每工作台班拌制不足100盘时，取样不得少于1次；

3  连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于1次；

4  每一楼层取样不得少于1次；

5  每次取样应至少留置一组试件。

7.2.6  组合保温板外墙保温系统工程各类饰面层施工应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定，并应符合下列规定：

1  饰面层施工的基层应无脱落、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净。含水率应符合饰面层施工的要求；

2  饰面层不得渗漏；

3  组合保温板外墙保温系统及饰面层与其他部位相交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.7 组合保温板外墙保温系统各层构造做法应符合设计要求，并应按经过审批的施工方案施工。

检验方法：分别按照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程的验收记录。

检查数量：全数检查。

- 7.3  一般项目

7.3.1  组合保温板外墙保温系统组成材料外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞等，应安照施工方案采取隔热断桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.3  保温板安装允许偏差应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3  保温板安装允许偏差和检验方法

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 垂直度 | 5 | 吊线、钢尺检查 |

续表7.3.3

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 保温板距轴线位置 | 4 | 钢尺检查 |
| 保温板间隙 | 4 |  |
| 距门、窗洞口防护层厚度 | ±5 |  |

检查数量：每个检验批抽查10%处，并不少于3处。

7.3.4  保温板的接缝方法应符合设计、施工方案要求，接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处，少于5处时应全数检查。

7.3.5  组合保温板外墙保温系统的拼缝、阴阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处，少于5处时应全数检查。

7.3.6  防护层混凝土的尺寸偏差应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6  防护层混凝土允许偏差和检验方法

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  |  | 5 | 钢尺检查 |
| 垂直度 | 层高 | ≤6m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  |  | ＞6m | 10 |  |
|  | 全高（H） |  | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢尺检查 |
| 厚度 |  |  | +5，0 | 留设检查孔或钻芯、钢尺检查 |
| 表面平整度 |  |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批，在同一检验批内，对有代表性的部位抽查10%，并不少于3段墙。

7.3.7  混凝土外观质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

检查数量：全数检查。

7.3.8  混凝土的外观质量对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并应重新检查验收。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.9  防护层上的防裂引导缝设置应满足设计要求。

检验方法：观察检查，检查施工记录。

检查数量：全数检查。

7.3.10  防护层混凝土外装饰层施工前，应对施工各种穿墙孔洞进行清理，填塞保温材料，两端应采用干硬性水泥砂浆封堵，并应涂刷防水涂层。

检验方法：观察，检查施工记录。

检验数量：全数检查。

7.3.11  防护层混凝土外装饰层施工前，应对施工穿墙孔洞进行清理，应填塞保温材料，两端应采用水泥砂浆封堵，并应涂刷防水涂层。

检验方法：观察，检査施工记录。

检査数量：全数检査。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》GB 50009

2 《混凝土结构设计规范》GB 50010

3 《建筑抗震设计规范》GB 50011

4 《建筑设计防火规范》GB 50016

5 《混凝土质量控制标准》GB 50164

6 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

7 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

8 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

10 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

11 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

12 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

13 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002

14 《混凝土结构通用规范》GB 55008

15 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

16 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

17 《复层建筑涂料》GB/T 9779

18 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》GB/T 10801.1

19 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2

20 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

21 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906

22  《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595

23 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

24 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

25 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

26 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

27 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235

28 《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T253

29 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

30 《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T 451

31 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

32 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

33 《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T517

34 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T2441

35 《装配式建筑预制混凝土夹心保温墙板》JC/T2504

3  基本规定

3.0.2  条文中要求供应商提供的保温系统组成材料中不包括防护层混凝土及混凝土垫块。

- 4  性能要求

- 4.1  主要材料

4.1.2  组合保温板外墙保温系统保温层根据设计要求在工厂根据要求加工成相关尺寸规格，在工厂安装限位卡盘、空心螺杆及镀锌电焊网，并按照空心螺杆的位置在施工现场进行L形拉结件安装固定，按照基层墙体侧混凝土垫块的位置安装垫块扣件。

4.1.4  参照“一种装配式一体化现浇混凝土保温系统”（专利号：ZL2020 2 1158605.0）凹槽形状为半椭圆，椭圆长轴为80mm，短轴为50mm，面积为1570mm2。标准方程为：

x216+y25=1

4.1.6  组合保温板外墙保温系统的防护层中设置的镀锌电焊网可采用镀锌钢丝电焊网或冷拔低碳钢丝电焊网，在条件许可时，建议优先采用镀锌钢丝电焊网。

4.1.9  组合保温板外墙保温系统防护层混凝土应采用自密实混凝土以保证浇筑质量。当保温层开设半椭圆形凹槽时，防护层混凝土可采用自密实混凝土、细石混凝土。为保证浇筑质量，如采用细石混凝土浇筑，应对混凝土性能指标进行控制，并应采取可靠技术措施保证混凝土密实。

- 4.2  配套材料

4.2.3  中空玻璃微珠保温隔热材料由底涂、中空玻璃微珠中间层和面涂组成的具有保温隔热性能的系统材料。适用于工业与民用建筑表面，具有良好的保温隔热性能，中空玻璃微珠中间层的导热系数≤0.035W/m•K，系统材料的燃烧性能不低于A（A2）级，为不燃材料。各项指标引自《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T517

- 5  设    计

- 5.1  一般规定

5.1.1  当组合保温板外墙保温系统的保温板开设半椭圆形凹槽时，相局部减少了保温板的厚度，消弱了保温板的保温效果，由于半椭圆形凹槽为均匀设置且深度不大，热工计算时宜按照保温板的平均厚度计算。平均厚度=保温板的有效体积÷保温板的宽度，保温板有效体积为矩形保温板体积扣除板上所有半椭圆形凹槽的体积。

- 5.2  设计要点

5.2.2  L形拉结件的有效锚固长度为伸入基层墙体的厚度。

5.2.3  组合保温板外墙保温系统在建筑层间处设置构造挑板可以承担保温系统自重荷载，有效防止保温系统开裂、脱落，并对现浇防护层起到有效承托作用。

- 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.2  组合保温板外墙保温系统与主体结构同时施工，因此无法分别验收，只能与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等要求，保温系统及防护层部分应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T451及本标准的有关要求。

7.1.5  本条规定与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和各专业工程施工质量验收规范保持一致。当分项工程划分为检验批进行验收时，应遵守这些规定。

7.1.6  本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

- 7.2  主控项目

7.2.1  组合保温板外墙保温系统使用的材料品种、规格等应符合设计要求，不能随便改变和替代。在材料进场时通过目视和尺量、承重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料按进场批次每批次随机抽取3个式样进行检查。当能够正式多次进场的同种材料属于同一生产批次时，可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题，应扩大抽查数量，最终确定该批次材料是否符合要求。

第二部分（组合保温板II型、III型）

目    次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  性能要求	5

3.1  系统	5

3.2  主要材料	10

3.3  配套材料	16

4  设  计	19

4.1 现浇混凝土系统	19

4.2  梁柱系统	20

4.3  填充墙系统	21

4.4  屋面系统	24

5 施  工	26

5.1  一般规定	26

5.2  施工要点	27

6  质量验收	39

6.1  一般规定	39

6.2  主控项目	42

6.3  一般项目	45

标准用词说明	48

引用标准名录	49

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Performance Requirements	5

3.1  System	5

3.2  MainMaterials	9

3.3  Supporting Materials	15

4  Design	19

5.1  cast-in-situ concrete thermal insulation composite system	19

5.2  infill wall of building envelope	20

5.3  Beam-column system	21

5.4  Roof system	24

5  Construction	26

5.1  General Requirements	26

5.2  General Requirements	27

6  Quality Acceptance	39

6.1  General Requirements	39

6.2  Master Control Items	42

6.3  General Items	45

Explanation of Wording in This Code	48

List of Quoted Standards	49

- 1  总  则

1.0.1  为规范组合保温板在建筑工程中的应用，做到安全适用、技术先进，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河北省抗震设防烈度为8度及以下地区，新建、扩建民用建筑中采用组合保温板的工程设计、施工及质量验收。现浇混凝土组合保温板系统适用于高度小于100m的建筑；混凝土结构梁柱组合保温板系统和混凝土结构中使用的外围护结构填充墙组合保温板系统适用于高度小于80m的建筑；钢结构梁柱组合保温板系统和钢结构中使用的外围护结构填充墙组合保温板系统适用于高度小于60m的建筑。

1.0.3  组合保温板系统的设计、施工及质量验收除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1  组合保温板系统

组合保温板与主体结构可靠连接，并在组合保温板外侧钢网上喷抹水泥砂浆形成的构造系统。简称为“组合保温板系统”。

根据组合保温板应用的不同建筑结构形式和部位，组合保温板系统分为五个子系统：

组合保温板现浇混凝土系统(简称为“现浇混凝土系统”)；组合保温板混凝土结构梁柱系统、组合保温板钢结构梁柱系统(简称为“梁柱系统”)；组合保温板外围护结构填充墙系统(简称为“填充墙系统”)；组合保温板屋面保温系统 (以下简称屋面系统) 和组合保温板近零能耗建筑、超低能耗建筑、被动式建筑保温系统 (以下简称近零能耗建筑系统) 。

现浇混凝土系统：组合保温板置于外墙外模板内侧，并安装辅助连接件，混凝土现浇成型后与组合保温板结合成一体，在组合保温板外侧做喷抹面层、饰面层的外墙外保温构造。

梁柱系统：由喷抹面层、组合保温板、锚固件等构成。组合保温板置于钢筋混凝土结构、钢结构的梁或柱外侧，与梁、柱采用锚固方式连接（钢筋混凝土结构采用现浇），在组合保温板外侧做喷抹面层、饰面层的外保温构造。

填充墙系统：以钢筋混凝土结构、钢结构建筑主体承重构件为支承，通过专用角件或植筋、焊接筋方式，将组合保温板与主体承重构件可靠连接，在组合保温板两侧做喷抹面层、饰面层的外围护结构填充墙自保温构造。

屋面系统：由组合保温板安放在钢结构坡屋面或平屋面次梁(凛条)上,组合保温板之间通过钢网错缝绑扎搭接。凛条间距控制在1000mm以内,边缘部位通过绑扎钢筋骨架加强连接,边缘部分在钢网上绑扎Φ6mm～12mm钢筋骨架强连接,在钢网上喷抹25mm～50mm强度等级不低于M20水泥砂浆或C20细石混凝土,然后进行防水、挂瓦等屋面施工,形成的具有保温、防护作用的构造系统。

近零能耗建筑系统：是指在以上做法的基础上,通过保温层加厚,组合保温板保温层采用企口连接或平缝粘结使其不能形成通透缝,采取消除热桥等措施,实现高保温性能的保温系统。

2.0.2  组合保温板工厂标准化生产，通过专用组合件把保温层与钢网连接固定形成的单侧或双侧带有钢网的立体保温板状制品。简称为“组合保温板”。

2.0.3  防护层

组合保温板中具有保温隔热及阻燃功能的热固板或轻集料板构造层。

2.0.4  保温层

保温层材料为不燃热固复合聚苯板(AEPS) 、模塑聚苯板 (EPS) 、石墨聚苯板 (GEPS) 、挤塑聚苯板 (XPS) 、石墨挤塑板 (GXPS)保温材料组成，在组合保温板系统中起主要保温作用的构造层。

2.0.5  喷抹面层

喷、抹在组合保温板外表面上，保护组合保温板，并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。由水泥砂浆、抗裂砂浆、玻璃纤维网布组成。

2.0.6  饰面层

外装饰或内装饰构造层。

2.0.7  抗裂砂浆

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料配制而成的具有良好抗变形能力和粘结能力的聚合物砂浆。

2.0.8  玻璃纤维网布

表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维网状织物，作为增强材料内置于喷抹面层中，用以提高喷抹面层的抗裂性和抗冲击性，简称为“玻纤网”。

2.0.9  连接件

现浇混凝土系统中，使复合保温板与基层墙体可靠连接的专用构件，连接件分为金属连接件和非金属连接件二种。

2.0.10  锚固件

梁柱系统中，由锚栓或自攻钉及配套紧固件组成，使组合保温板与梁、柱可靠连接的专用固定件。

2.0.11  专用角件

由镀锌钢板材料制成，用于组合保温板与混凝土结构或钢结构主体可靠连接的固定件。

2.0.12  非金属拉结件

由纤维增强塑料制成，贯穿组合保温板的防护层和保温层，并与防护层外侧钢丝网片有效连接，起拉结作用的紧固件。

- 3  性能要求

- 3.1  系统

3.1.1  组合保温板系统分为五个子系统：现浇混凝土系统、梁柱系统和填充墙系统屋面系统、近零能耗建筑系统。

1 现浇混凝土系统基本构造应符合表3.1.1-1的规定。

表3.1.1-1现浇混凝土系统基本构造（III型）

| 外饰面层 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 基层④ | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抹 面 层 ② | 组合保温外墙板③ |  |  |  |  |
|  |  | 钢 网 | 防 护 层 | 保 温 层 |  |  |
| 柔性耐水腻子 + 涂料 | 5mm抗裂 砂浆 +玻纤网+ 25mm 水泥 砂浆 | 镀 锌 钢 丝 网 片 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | AEPS、EPS、 GEPS、XPS、GXPS 保温板 | 钢筋混凝土墙体 |  |

2 梁柱系统基本构造应符合表3.1.1-2的规定。

表3.1.1-2梁柱系统基本构造（III型）

| 饰面层① | 系统基本构造 |  |  |  | 基层④ | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷抹面② | 组合保温板③ |  |  |  |  |
|  |  | 钢网 | 防护层 | 保温层 |  |  |
| 柔性耐水腻子+涂料 | 5mm 抗裂 砂浆 (压入 玻纤 网) + 25mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢丝网片 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | AEPS、EPS、 GEPS、XPS、GXPS 保温板 | 钢筋混凝土梁、柱 |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土结构梁柱系统 |
|  |  |  |  |  | 钢梁、柱 |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢结构梁柱系统 |

3 填充墙系统基本构造应符合表3.1.1-3的规定。

表3.1.1-3填充墙系统基本构造（II型）

| 外饰面层① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 内饰面层⑤ | 构造示意图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷抹面层② | 组合保温板 ③ |  |  |  |  | 喷抹面层④ |  |  |  |
|  |  | 钢网 | 防护层 | 保温层 | 防护层 | 金属网片 |  |  |  |  |
| 柔性耐水腻子+涂料 | 5mm 抗裂 砂浆 (压 入玻 纤 网) + 25mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢丝网片 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | AEPS、EPS、 GEPS、XPS、GXPS保温板 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | 镀锌钢丝网片 | 25mm 水泥 砂浆 + 5mm 抗裂 砂浆 (压 入玻 纤 网) | 混合砂浆+涂料或按工程设计 |  |  |

4 屋面系统基本构造应符合表3.1.1-4的规定。

表3.1.1-4屋面系统基本构造（III型）

| 外饰面层① | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 内饰面层⑤ | 构造示意图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷抹面层② | 组合保温板 ③ |  |  |  |  | 喷抹面层④ |  |  |  |
|  |  | 钢网 | 防护层 | 保温层 | 防护层 | 金属网片 |  |  |  |  |
| 柔性耐水腻子+涂料 | 5mm 抗裂 砂浆 (压 入玻 纤 网) + 25mm 水泥 砂浆 | 镀锌钢丝网片 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | AEPS、EPS、 GEPS、XPS、GXPS保温板 | 25㎜厚热固板、25㎜厚轻集料板 | 镀锌钢丝网片 | 25mm 水泥 砂浆 + 5mm 抗裂 砂浆 (压 入玻 纤 网) | 混合砂浆+涂料或按工程设计 |  |  |

5 近零能耗建筑系统基本构造按建筑类型参照以上1-4构造的规定。

3.1.2  组合保温板系统性能应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 组合保温板系统基本构造

| 项 目 | 性能指标 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现浇混凝土系统 | 梁柱系统 | 填充墙系统 | 屋面系统 | 被动房系统 |  |
| 耐候性 | 外观无空鼓、剥落或脱落等破坏，无渗水裂缝；系统拉伸粘结强度不小于0.10MPa |  |  |  |  | JGJ 144 |
| 吸水量 | ≤500g/m² |  |  |  |  |  |
| 抗冲击性 | 建筑物首层以及门窗口等易受损伤部位：10J级；建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位：3J级 |  |  |  |  |  |
| 喷抹面层水蒸气渗透性能 | ≥0.85g(m²·h) |  |  |  |  |  |
| 耐冻融性 | 80次冻融循环后,系统无空鼓、剥落，无可见裂缝；系统拉伸粘结强度不小于0.10MPa |  |  |  |  |  |
| 喷抹面层不透水性 | 2h不透水 |  |  |  |  |  |
| 热阻 | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 单点吊挂力 |  |  | ≥1000N |  | ≥1000N | JG/T 169 |
| 空气隔声性能 |  |  | ≥45dB |  | ≥45dB | GB/T 19889 |
| 耐火极限 | ≥3h | ≥3h | ≥3h | ≥3h | ≥3h | GB/T 9978 |
| 抗风荷载性能 | 符合设计要求 |  |  |  |  | JGJ 144 |

注：1当需要检验组合保温板系统抗风荷载性能时，性能指标和试验方法由供需双方协商确定；

2组合保温板系统设计带有防火构造时，应检查防火构造是否符合设计要求和国 家现行有关标准要求，并对带有防火构造的系统进行试验。

- 3.2  主要材料

3.2.1  组合保温板构件类型分为墙板构件和异形构件两种。

II型墙板构件：组合保温板工厂标准化生产，通过专用组合件把保温层与钢网连接固定形成的单侧带有钢网的立体保温板状制品。（图3.2.1-1）。

1—保温芯材；2—热固板或轻集料板；

3—连接件；4—钢丝网片

图3.2.1-1 II型组合保温板基本构造图

III型墙板构件：组合保温板工厂标准化生产，通过专用组合件把保温层与钢网连接固定形成的双侧带有钢网的立体保温板状制品。（图3.2.1-2）。

1—保温芯材；2—热固板或轻集料板；

3—连接件；4—钢丝网片

图3.2.1-2 III型组合保温板基本构造图

异形构件：在工厂使用墙板构件按照工程设计要求的尺寸定制加工制作，用于钢结构梁柱系统中的非标产品。

3.2.2  组合保温板性能指标应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2组合保温板性能指标

| 项 目 | 单位 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II型板 | III型板 |  |
| 单位面积质量 | kg/m² | ≥20 | ≥10 | JG/T 480 |
| 湿度变形 | % | 防护层≤0.07 |  |  |
| 抗冲击性 | J | ≥10J级 |  |  |
| 吸水量 | g/m² | ≤500 |  |  |
| 不透水性 |  | 防护层内侧未渗透 |  |  |
| 热阻 | m²·K/W | 符合设计要求 |  |  |
| 水蒸气透过性能 | g/(m²h) | ≥0.85 |  |  |
| 抗折荷载 | N | ≥2000 |  | GB/T 19631 |

3.2.3  组合保温板标准板尺寸应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 组合保温板规格尺寸(mm）

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 2400/2700/3000/3600 | 300/400/500/600/900/1000/1200 | 根据热工计算确定 |

注：1、组合保温板的非标准板可根据工程实际要求加工，非标准板宽度尺寸不宜小于200mm。

2、组合保温板出厂前各面宜使用不燃材料包覆，或喷涂水泥基聚合物砂浆，不得裸露B1级保温芯材。

3、异形构件应根据工程要求尺寸定制加工，且符合设计要求。

3.2.4  组合保温板外观质量应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 组合保温板外观质量

| 项 目 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 板面平整，不应有明显翘曲、变形；不应掉角、破损和开裂； | GB 26540 |

3.2.5  组合保温板尺寸允许偏差应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5 组合保温板尺寸允许偏差(mm）

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 组合保温板 |  |
| 长度 | ±5 | GB/T 480 |
| 宽度 | ±5 |  |
| 厚度 | 0～+5 |  |
| 对角线偏差 | ≤10 |  |
| 板面平整度 | ≤5.0 |  |

注：本表的允许偏差值以1200mm×600mm的板为基准。

3.2.6  保温芯材除应符合《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1、《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T 2441、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2的相关规定外，还应符合表3.2.6的规定。

表3.2.6 保温芯材性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPS | GEPS32 | GEPS30 | XPS | GXPS |  |
| 表观密度(kg/m3) | 18-22 | ≥18 | ≥20 | 22-35 | ≥25 | GB/T 6343 |
| 导热系数[W/(m•K)] | ≤0.037 | ≤0.032 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.024 | GB/T 10294 |
| 压缩强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.20 | GB/T 8813 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.20 | GB/T 30804 |
| 尺寸稳定性(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 8811 |
| 体积吸水率(%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 8810 |
| 水蒸气透过系数[ng/(Pa•m•s)] | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | GB/T 2411 |
| 弯曲变形（㎜） | - | ≥20 | ≥20 | - | - | GB/T 8812.1 |
| 断裂弯曲荷载（N） | - | ≥25 | ≥25 | - | - | GB/T 8812.1 |
| 剪切强度 （KPa） | - | ≥100 | ≥100 | - | - | GB/T 32382 |
| 燃烧性能 | Bl级 | Bl级 | Bl级 | Bl级 | Bl级 | GB 8624 |

注：1 聚苯板、石墨聚苯板出厂前应在自然条件下陈化42d，或在温度(60+5)℃环境中陈化5d。断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能符合指标要求即为合格。

2 挤塑板、石墨挤塑板出厂前应在自然条件下陈化28d，或在温度(60+5)℃环境中陈化5d。

3.2.7  不燃热固复合聚苯板除应符合《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536的规定外，还应符合表3.2.7的规定。

表3.2.7不燃热固复合聚苯板（AEPS）性能指标

| 项目 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 050级 | 060级 |  |
| 密度(kg/m3) | 140～200，允许偏差±10% |  | GB/T 5486 |
| 导热系数[W/(m•K)] | ≤0.050 | ≤0.060 | GB/T 10294 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度(MPa) | ≥0.1 | ≥0.12 | JG/T 536 |
| 抗压强度(MPa) | ≥0.15 | ≥0.2 | GB/T 5486 |
| 干燥收缩率(%) | ≤0.3 |  | JG/T 536 |
| 体积吸水率(%) | ≤10 |  | GB/T 5486 |
| 抗折强度(MPa) | ≥0.20 |  | GB/T 5486 |
| 软化系数 | ≥0.7 |  | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 | A（A2）级 |  | GB 8624 |

3.2.8  无机轻集料保温板（QJL）除应符合《无机轻集料保温砂浆系统技术标准》JGJT 253的规定外，还应符合表3.2.8的规定。

表3.2.8组合保温板性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I型 | II型 | III型 |  |
| 导热系数[W/(m•K)] | ≤0.070 | ≤0.085 | ≤0.100 | GB/T 10294 GB/T 10295 |
| 干密度(kg/m3) | ≤350 | ≤450 | ≤550 | JGJ/T 253 |
| 抗压强度(MPa) | ≥0.50 | ≥1.00 | ≥2.50 | GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度(MPa) | ≥0.10 | ≥0.15 | ≥0.25 | GB/T 29906 |
| 线收缩率(%) | ≤0.25 |  |  | JGJ/T 70 |
| 软化系数 | ≥0.6 |  |  | JGJ/T 253 |
| 燃烧性能 | A（A2）级 |  |  | GB 8624 |

3.2.9  组合保温板中钢网质量除应符合现行国家标准《镀锌电焊网》GB/T33281的相关规定外，其规格和性能指标还应符合表3.2.9的规定。

表3.2.9钢网性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 丝径(mm) |  | 2±0.04 |
| 网孔中心距(mm) | 径向 | 50±2 |
|  | 纬向 | 50±1 |
| 网片焊点抗拉力(N) |  | ≥330 |
| 钢丝镀锌层质量(g/m2) |  | ≥140 |
| 网片焊点漏焊率(%) |  | ≤0.8 |

3.2.10  非金属拉结件应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定，且单个拉结件的抗拉力不小于1.5kN。II型板中非金属拉结件数量不应少于5个/m，单块II型板中非金属拉结件数量不应少于2个。

- 3.3  配套材料

3.3.1  专用连接件分为金属连接件和非金属连接件两种。金属连接件可为“L型”直径 8mm螺纹钢筋或直径8mm螺纹钢筋焊接锚固盘两类，“L型”螺纹钢筋弯钩长度不应小于30mm。锚固盘直径不应小于60mm。穿过保温板部位的螺纹钢筋以及锚固盘,用工程塑料热熔包覆，工程塑料应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，不得使用回收再生材料。金属连接件内端未包覆工程塑料部分锚入主体结构不应小于100mm。单个金属连接件抗拉承载力标准值不应小于 0.80kN，圆盘抗拔力标准值不应小于0.80kN。试验方法及要求应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366的规定。非金属连接件为直径12mm纤维增强塑料专用构件，单个非金属连接件抗拉承载力标准值不应小于 1.5kN.试验方法及要求应符合现行行业标准《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JG/T 561的规定。

3.3.2  锚固件主要性能指标应符合下列要求：

1  锚栓应符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG/T160和《外墙保温用锚栓》JG/T366的规定，单个锚栓抗拉承载力标准值不应小于0.80kN，有效锚固深度不得小于60mm。

2  自攻钉应符合现行国家标准《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4的规定，且单个自攻钉抗拉承载力标准值不应小于0.80kN。

3.3.3  专用角件采用3mm厚镀锌钢板材料制做，应通过射钉与混凝土结构、钢结构的结构构件可靠连结，射钉应符合现行国家标准《射钉》GB/T 18981的规定。通过射钉与混凝土结构构件连结时，射钉有效锚固深度不得小于50mm。通过射钉与钢结构构件连结时，射钉钉尖应穿出钢板3mm以上。

3.3.4  组合保温板系统中,喷抹面层水泥砂浆应符合国家现行标准《预拌砂浆》GB/T25181《抹灰砂浆技术规程》IGI/T220和《预拌砂浆应用技术规程》IGI/T223的规定，且抗压强度等级不应低于M20级。当喷抹面层水泥砂浆采用机喷砂浆时，机喷砂浆还应符合现行行业标准《机械喷涂砂浆》JC/T 2476、《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105 的有关规定。

3.3.5  抗裂砂浆性能应符合表3.3.5的规定。

表4.3.5玻纤网性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）(MPa) | 标准强度 | ≥0.7 |
|  | 耐水强度 | ≥0.5 |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.5 |
| 压折比 |  | ≤3.0 |
| 可操作时间(h) |  | ≥1.5 |

3.3.6  玻纤网的性能应符合表3.3.6的规定。

表3.3.6玻纤网性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量(g/m2) | ≥160 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）(N/50mm) | ≥1200 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）(%) | ≥75 |
| 断裂伸长率（经、纬向）(%) | ≤4.0 |

3.3.7  保温浆料燃烧性能应为A级，并符合现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158的有关规定。

3.3.8  涂料外饰面层中使用的柔性腻子的性能应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455的有关规定。

3.3.9  饰面材料应符合下列规定：

1  涂料应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755《外墙无机建筑涂料》JG/T26和《复层建筑涂料》GB/T9779的相关规定。

2  饰面砂浆应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T1024的相关规定。

3.3.10  硅酮密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T14683的相关规定。

- 4  设  计

- 4.1 现浇混凝土系统

4.1.1  建筑高度不大于24m的房屋建筑，底层和顶层设置挑透挑板，其他层设置不挑透挑板，建筑高度大于24m,但不大于100m的房屋建筑，底层和顶层设置挑透挑板，其他层间隔层设置挑透挑板和不挑透挑板。不挑透挑板延伸到距组合保温板中无机板（热固板、无机轻集料板）内侧50mm处，透挑板延伸到组合保温板中无机板（热固板、无机轻集料板）外侧，并与钢网可靠连接形成整体，挑透挑板端部设置燃烧性能等级为A级的保温措施，具体做法由工程设计确定。

4.1.2  现浇混凝土系统中组合保温板水平向拼接时，拼接缝宜采用钢网直接搭接补强，两侧搭接宽度均不应小于100mm，当采用附加钢筋连接时，钢筋的直径不应小于6mm,两侧搭接长度均不应小于200mm，钢筋间距不应大于150mm。组合保温板竖向拼接时，拼接缝应采用加强网片补强。

4.1.3  现浇混凝土系统的连接件的数量应经设计人员计算确定，连接件距墙体边缘距离75mm~100mm，最大间距不应大于400mm，深入墙体内长度不得小于100mm，且每平方米不应少于6个、每块组合保温板不应少于2个，门窗洞口处应增设连接件。

4.1.4  现浇混凝土系统中外墙阴角和阳角部位、门窗外侧洞口周(边及四角部位、组合保温板拼接部位以及组合保温板与填充墙相交处，应采用钢网加强措施。

4.1.5  现浇混凝土系统宜设置抗裂引导缝和装饰分格缝。水平抗裂引导缝宜按楼层设置，垂直抗裂引导缝宜按墙面面积设置，面积不宜大于30m。装饰分格缝设置，应避开组合保温板的拼接缝位置，两者之间距离不应小于100mm。

4.1.6  热桥部位应采取有效阻断或削弱热桥的措施。

4.1.7  勒脚部位的组合保温板与室外地面散水间的缝隙不应小于20mm，并符合设计要求。预留缝隙内应填充A级保温材料，外口应设置背衬材料，并用建筑密封膏封堵。

4.1.8  组合保温板用于变形缝部位的外保温构造，应符合下列规定：

1  变形缝构造应符合设计要求，变形缝处应填充A级保温材料填塞深度应不小于600mm。

2  应采用金属盖缝板,宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖。

4.1.9  与现浇混凝土系统配套的填充墙，宜优先选用本标准中的填充墙系统。

- 4.2  梁柱系统

4.2.1  混凝土结构梁柱系统仅适用于使用较薄的组合保温板解决梁、柱部位热桥保温构造，当采用较厚的组合保温板充当外保温构造时，应采用现浇混凝土系统。

4.2.2  钢结构梁柱系统适用于钢结构的梁和柱外侧部位，使用按照工程要求的尺寸工厂定制的非标产品(异型组合板构件)解决梁、柱部位保温构造，组合板构件与钢结构主体构件应可靠连接。

4.2.3  钢结构梁柱系统与主体结构的连接方式，不宜使用焊接锚固件。

4.2.4  梁柱系统的锚固件数量应经设计人员计算确定，且每平米不应少于6个、每块组合保温板不应少于2个，单个锚固件抗拉承载力不应小于0.8kN。

4.2.5  建筑高度不大于24m的房屋建筑，底层和顶层设置挑透挑板，其他层设置不挑透挑板：建筑高度大于24m，但不大于80m的混凝土结构房屋建筑或不大于60m的钢结构房屋建筑，底层和顶层设置挑透挑板，其他层间隔层设置挑透挑板和不挑透挑板。不挑透挑板延伸到距组合保温板中无机板（热固板、无机轻集料板）内侧50mm处，挑透挑板延伸到组合保温板中无机板（热固板、无机轻集料板）外侧，并与钢网可靠连接形成整体，挑透挑板端部设置燃烧性能等级为A级的保温措施，具体做法由工程设计确定。

- 4.3  填充墙系统

4.3.1  填充墙系统应进行抗风、抗震及与结构主体连接设计，应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，且主体结构自振周期应考虑填充墙系统的刚度影响予以折减。当填充墙系统用于钢结构时，应适当提高其主体结构层间位移角的要求。

4.3.2  填充墙系统每米板宽极限弯矩应不小于表4.3.2的限值。

表4.3.2每米板宽极限弯矩

| 墙厚（㎜） | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每米极限弯矩（KN•m/m） | 5.80 | 7.50 | 9.20 | 10.90 | 12.70 |

4.3.3  无门窗洞口的填充墙系统，承受的水平荷载(作用)设计值，应不大于表4.3.3的规定值。超出此表规定值时设计人员应计算确定。

表4.3.3 填充墙系统水平荷载(作用)设计值

| 组合保温板支承跨度（m） | 水平荷载（作用）设计值（KN/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙厚200㎜ | 墙厚250㎜ | 墙厚300㎜ | 墙厚350㎜ | 墙厚400㎜ |
| 5.0 | 1.04 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 2.26 |
| 4.5 | 1.28 | 1.65 | 2.02 | 2.40 | 2.79 |
| 4.0 | 1.61 | 2.09 | 2.56 | 3.03 | 3.53 |
| 3.6 | 1.99 | 2.57 | 3.16 | 3.74 | 4.36 |
| 3.3 | 2.37 | 3.06 | 3.76 | 4.45 | 5.19 |
| 3.0 | 2.86 | 3.17 | 4.55 | 5.39 | 6.28 |
| 2.7 | 3.53 | 4.58 | 5.61 | 6.65 | 7.75 |

4.3.4  填充墙系统中组合保温板的受力拼缝宜避开跨中受力最大位置，且相邻板缝应错缝拼接，缝处两侧采用6@300钢筋及一字型钢网补强，钢筋长度、补强钢网宽度应不小于400mm，应互相绑扎在一起。

4.3.5  填充墙系统中复合保温板之间的所有非受力拼缝，应采用通长增强钢丝网片进行双面覆盖、绑扎补强，并采用 200mm宽平网进行覆盖。所有覆盖绑扎补强的措施,应采用22号镀锌铁丝与组合保温板上的钢网进行绑扎，间距不应大于200mm，两面绑扎点应相互交错。

4.3.6  填充墙系统中组合保温板与周边主体结构应有可靠连接，洞口应采取加强措施(图4.3.6),门框、窗框应与组合保温板可靠连接，组合保温板下部应每层设钢筋混凝土构造挑板，未采取加强措施的情况下不得在其支撑结构外侧悬挂安装组合保温板。

图4.3.6门窗洞口补强示意图

4.3.7  填充墙系统中组合保温板采用专用角件或植筋、焊接筋方式与主体结构梁、柱、墙、楼(地)面可靠连接，并设置加强网补强。

1  在梁、柱、墙、楼(地)面位置用射钉固定专用角件或植入(钢筋植入深度不少于100mm)、焊接φ6钢筋，梁板上间距300mm，墙柱上间距500mm，外露200mm与钢丝网片绑扎。植筋应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定，钢筋点焊应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

2 补强网用镀锌钢丝与钢网绑扎，双向间距不大于600mm。专用角件与组合保温板上的钢网有效连接，植筋或焊接筋外露部分与组合保温板上的钢网用镀锌钢丝绑扎，间距不大于150mm，且绑扎点不少于两个。

3 除注明外，钢筋均采用 HRB400级，焊条采用 E43。

4.3.8  填充墙系统中，墙高超过5m时，宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢结构水平系梁。

4.3.9  填充墙系统宜设置防裂引导缝。

4.3.10  填充墙系统除应满足本标准的规定外，尚应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《非结构构件抗震设计规范》JGJ339的有关规定。

- 4.4  屋面系统

4.4.1  组合保温板屋面系统安装构造应满足下列规定：

1  组合保温板安放在钢结构屋面主次梁（檩条）上， 应错缝搭接。屋面板与屋面板、屋面板与外墙板均应通过钢丝网片可靠连接。

2 屋面系统保温层构造设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

3 屋面系统保温层厚度应同时满足热工和荷载要求，保温材料应严格控制含水率。

4 屋面结构中檩条中心距应控制在1000mm以内，屋面板与屋面板之间、屋面板与外墙板之间通过钢丝网片连接时，边缘部分应在钢网上绑扎Ø6~12mm钢筋骨架加强连接，应在钢丝网架上喷抹 25~50㎜水泥砂浆或细石混凝土，然后进行防水、挂瓦等屋面施工。

4.4.2  填充墙系统中，墙高超过5m时，宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢结构水平系梁。

4.4.3  填充墙系统宜设置防裂引导缝。

- 5 施  工

- 5.1  一般规定

5.1.1  组合保温板系统施工企业应具备相应的资质，施工现场应建立相应的质量管理体系、质量控制和检验制度，施工人员应经过培训并经考试合格。

5.1.2  施工前应编制专项施工方案并经监理(建设)单位审核，其施工方案应进行技术交底。施工现场应严格工序管理，及时填写隐蔽工程质量检查记录。

5.1.3  组合保温板在运输和进场堆放过程中，应采取防护措施，不可重压或与锋利物品碰撞。产品应放在干燥通风处贮存，不应露天长期暴晒、避免雨水侵蚀。

5.1.4  组合保温板系统所有组成材料进入施工现场后，应进行验收。生产企业应提供有资质的检验部门出具的检验报告和产品质量证明文件，且应按规定见证取样送检复验，合格后方可使用。。

5.1.5  组合保温板系统工程，风力大于5级和雨雪天不得施工，雨期施工应做好防雨措施。组合保温板系统工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。

5.1.6  现浇混凝土系统工程中，其主体结构的钢筋绑扎、混凝土的浇筑及模板和支架安、拆的施工质量控制应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。钢结构的施工及验收应符合现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006、《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

5.1.7  组合保温板系统工程大面积施工前，应根据设计要求，结合墙面实际尺寸，进行排板设计，应现场采用相同材料、构造做法和工艺做样板墙，并经有关各方确认后，再进行施工。

5.1.8  组合保温板安装应采取临时稳定措施，并及时进行后道工序，组合保温板喷抹面层施工应分层喷抹。

5.1.9  组合保温板系统工程施工应加强过程控制，完成上道工序验收合格后，方可进行下一道工序的施工，并做好隐蔽工程和检验批验收。

5.1.10  组合保温板系统工程完工后应做好成品保护。

5.1.11  组合保温板系统工程施工现场的防火要求应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

5.1.12  施工区域动用电气焊、砂轮等明火时，应确保组合保温板防火防护层完整。不得在组合保温板切割断面和裸露部位进行电气焊接和明火作业。

5.1.13  施工用照明等发热设备通过组合保温板时，应采取保护措施。电气线路不应穿越或敷设在组合保温板的保温材料中，必须穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

- 5.2  施工要点

5.2.1  施工流程应符合下列规定：

1  现浇混凝土系统施工流程

绑扎钢筋及垫块→安装预埋管件→排板→安装组合保温板→ 安装连接件→安装内、外侧模板及支架→安装对拉螺栓→浇筑混凝土→混凝土养护→模板、支架及主、次楞拆除→分隔缝设置→安装填充墙板(II型组合保温板)→拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理→喷抹面层砂浆施工→饰面层施工。

2 需外粘贴的梁柱系统施工流程（其它参照现浇混凝土系统）

基层检查→弹放基准线→安装组合保温板→安装锚固件→拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理→喷抹面层砂浆施工→饰面层施工。

3 填充墙系统施工流程

排板、放线→安装加劲柱、梁→植或焊接拉结筋→安装组合保温板(→安装专用角件)→拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理→门窗洞口补强处理→安装预埋件→埋设水电管线、电气接线盒→ 喷抹面层砂浆施工→饰面层施工。

4 屋面板系统施工流程

组合保温板进场验收→排板→安装组合保温板→板缝补强→边缘绑扎钢筋骨架→质量检查校正→组合保温板表面分层喷抹砂浆→防水及挂瓦等饰面处理。

5 近零能耗系统施工流程

按建筑类型参照以上1-4构造的规定

5.2.2 现浇混凝士系统施工应符合下列要求：

1 绑扎钢筋及垫块：外墙、柱、梁钢筋绑扎合格并经验收后，应按施工方案在钢筋内外两侧绑扎与墙体同强度水泥砂浆垫块或专用垫块。

2 安装预埋管件：根据确定的落水管等构件位置，安装预埋管件。

3 排板：根据组合保温板排板设计图及现场情况，对组合保温板进行现场排板。

4 安装组合保温板：根据排板图安装组合保温板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位。

5 安装连接件：在施工现场用手持钻在组合保温板预定位置穿孔，安装连接件。连接件的数量应符合设计要求，且每平米不应少于6个，非标准板每块不应少于2个。安装孔距组合保温板边缘应不小于75mm且不大于100mm，门窗洞口处应增设连接件。

6 安装内、外侧模板及支架：根据国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝士结构工程施工质量验收规范》GB50204和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162 的要求，安装内、外侧模板及支架。

7 安装对拉螺栓：根据每层墙、柱、梁高度按常规模板施工方法确定对拉螺栓间距，用手持钻在组合保温板和内侧模板相应位置开孔，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。

8 浇筑混凝土：应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关要求。混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣密实均匀。组合保温板上口用金属保护罩遮盖，严禁将振捣棒直接振捣组合保温板，以免造成组合保温板损坏，影响粘结力。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求。

9 混凝土养护：按照现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定执行。

10 模板、支架及主、次楞拆除：模板、支架及主、次楞的拆除时间和要求应按照国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定执行。

11 分隔引导缝设置：分隔引导缝应在混凝土浇筑拆模完成后，用专用切割工具将组合保温板按设计要求切割，分隔缝宽宜为10mm，作背衬处理后用建筑密封胶密封。

12 安装填充墙板（II型组合保温）：填充墙板(II型复合保温板)外侧与现浇混凝土系统III型组合保温板外侧在同一垂直面上，填充墙板(II型组合保温板)安装应符合本标准相关要求。

13 拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理：组合保温板拼缝及阴、阳角相交处等部位，用附加金属加强网抗裂措施处理。

14 喷抹面层砂浆施工：组合保温板外侧应先喷抹25mm厚抹灰砂浆找平，再抹5mm厚抗裂砂浆压入玻纤网，使外立面平整，符合验收要求。

15 饰面层施工：涂料饰面层应按照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的做法施工。

5.2.3 需要外粘贴的梁柱系统施工应符合下列要求（现浇的参照6.2.2）：

1 基层检查：基层墙体表面应洁净、坚实、平整，无油污和脱模剂等妨碍连接的附着物，凸起、空鼓和疏松部位应剔除。

2 弹放基准线：根据组合保温板排板设计要求以及现场墙体情况，对建筑墙体进行弹格放线。

3 安装组合保温板：为更好控制平整度和垂直度，应确定好水平及垂直的控制标准点，选择自下而上进行安装：混凝土梁柱使用锚栓，钢梁柱使用自攻钉，将组合保温板固定到基层梁柱上，使其平整度和垂直度均达到国家标准要求。

4 拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理：组合保温板拼缝及阴、阳角相交处等部位，用附加金属加强网抗裂措施处理。

5 喷抹面层砂浆施工：组合保温板外侧应先喷抹 25mm 厚抹灰砂浆找平，再抹5mm厚抗裂砂浆压入玻纤网，使外立面平整，符合验收要求。

6 饰面层施工：涂料饰面层应按照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的做法施工。

5.2.4 填充墙系统施工应符合下列要求：

1 排板、放线：根据组合保温板排板设计要求以及现场墙体情况，对建筑墙体进行弹格放线。

2 安装加劲柱、梁：当填充墙超长、超高时，按照设计要求安装加劲柱、梁，加劲柱、梁应做好防火和防腐处理。

3 植或焊接拉结筋：拉结筋采用φ6钢筋制做，与混凝土结构采用植筋方式连结，与钢结构采用焊接方式连结。

4使用拉结筋或角件将组合保温板与结构主体构件可靠连接。

5 安装专用角件：专用角件采用3mm厚镀锌钢板材料制做，通过射钉与混凝土结构、钢结构的结构构件可靠连结。

6 拼缝及阴、阳角处抗裂补强处理：组合保温板拼缝及阴、阳角相交处等部位，用附加金属加强网抗裂措施处理。

7 门窗洞口补强处理：门窗洞口部位，用附加金属加强网抗裂措施处理。

8 安装预埋件：组合保温板就位时应按设计要求对门窗洞口处预埋件和较大的暖气散热器、热水器、洗手盆等设备的挂钩预埋，并绑扎牢固。

9 埋设水电管线、电气接线盒：组合保温板在喷抹砂浆前，应敷设好线管、线盒，敷设线管时，可在保温芯板上开槽，开槽方向宜与板面平行。

10 喷抹面层砂浆施工：组合保温板外侧应先喷抹20mm厚抹灰砂浆找平，再抹5mm厚抗裂砂浆压入玻纤网，使外立面平整,符合验收要求。

11 饰面层施下：涂料饰面层应按照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的做法施工。

5.2.5  屋面板系统施工应满足下列要求：

1 组合保温板安装前，应依据设计图纸，确定外圈组合保温板安装位置，然后安装固定组合保温板。

2 组合保温板在铺设前，有缺陷的地方应及时修补，表面应基本平整，支撑应牢固可靠。铺设时应轻柔滑动就位，禁止局部用力按压，板间的缝隙应小于2mm,相邻的高度差应小于5mm。

3 组合保温板安放在钢结构屋面主次梁（檩条）上， 板与板应错缝搭接，板缝应用宽度不小于200mm的钢丝网片通长覆 盖，并应与板面外侧钢丝网片绑扎补强。绑扣间距不得大于200mm。

5.2.6  组合保温板用于近零能耗建筑、被动式建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑中的施工应满足下列要求：

1 应用近零能耗建筑、超低能耗建筑、被动式建筑、零能耗建筑的组合保温板，板材之间应采用榫卯方式连接。

2 梁、柱及梁柱交接处宜采用成品保温构件，与主结构进行可靠连接。

3 梁柱位置组合保温板与主体结构连接不得存在热桥现象。所有加固措施均应在室内；室内侧组合保温板处网片应与起固定作用的钢筋或专用角件可靠连接。

4 所有经过焊接等可能破坏原有防腐阻锈层的工序后应进行二次防腐阻锈处理。

5 门窗洞口处加强U型网片，应与组合保温板紧密连接。内侧与外侧U型网片间距不应小于20mm。

6 组合板材为成品组件，坡屋面檐口构件、梁柱构件及转换构件应严格按照安装图纸安装，对号安装。

5.2.7 组合保温板表面外观质量标准应符合表5.2.7的要求。

表5.2.7 组合保温板表面外观质量标准

| 序号 | 项目 |  | 质量标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱皮、起鼓、爆灰 |  | 不允许 | 观察法 |
| 2 | 裂缝 | 门窗洞口角裂 | 不允许 |  |
|  |  | 面裂 | 不允许 |  |
| 3 | 外观 |  | 表面光滑、洁净不应有污染痕迹 |  |
| 4 | 接茬平整、线角顺直清晰 |  | 不应有毛面、纹路不均匀 |  |

5.2.8  组合保温板组合安装允许偏差应符合表5.2.8的规定。

表5.2.8复合保温板组合安装允许偏差(mm)

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 墙板垂直度(每层楼面) | 4 | 经纬仪，垂直仪检查 |
| 3 | 相邻面板之间高低 | 2 | 靠尺，深度尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 | 2 | 直尺检查 |
| 5 | 阴阳角垂直度 | 4 | 2m 靠尺和塞尺检查 |

5.2.9 检查组合保温板表面无空鼓、裂缝且喷抹面层与基层粘结牢固后，进行饰面层的施工。

5.2.10 组合保温板接缝及组合保温板与楼地面、门窗连接缝所采用的防水构造和密封材料，应根据使用环境不同，满足相应防水、保温设计要求。抹灰后，应对墙板进行喷水常规养护。伸入吊顶内的组合保温板必须抹灰，应满足现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

5.2.11 组合保温板宜拼接紧密，当出现板缝时，20mm以内拼缝采用聚氨酯发泡填实，20mm~50mm缝隙采用聚苯板条或珍珠岩板条进行封堵，50mm以上时采用相同厚度的成品组合保温板拼接安装。

5.2.12 填塞嵌缝材料应满足下列规定：

1 泡沫棒直径一般为板间间隙的1.2倍~1.5倍。

2 嵌缝材料距离板面深度宜不小于5mm。

5.2.13 组合保温板绑扎应满足下列规定：

1 组合保温板钢网绑扎用的绑丝应采用22号镀锌钢丝。

2 合保温板板缝处绑扎丝宜为斜扣，绑扣间距沿加强网长向不得大于200mm。

5.2.14 喷抹砂浆时，在每层层间宜留水平抗裂引导缝，抹灰时嵌入层间塑料分隔条或泡沫塑料棒，外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂引导缝宜按墙面宽度设置，分隔缝间距不应大于12m。

5.2.15 用于喷抹面层的水泥砂浆不应低于M20。砂浆应选采用预拌抹灰砂浆，砂浆应采用机械搅拌。空洞填补和窗台、阳台抹面宜采用M20水泥抹灰砂浆，窗台、阳台压顶等部位应采用M20以上水泥砂浆分层抹灰。

5.2.16 喷抹面层施工准备应符合下列规定：

1 喷、抹灰前,先将组合保温板与楼、地面连接处,即在组合保温板的周边25mm~30mm缝隙内用水泥砂浆填实找平。

2 电气开关、插座及各种预埋件的连接处，对局部除去保温芯材的，应将其清理干净后用1：2 水泥砂浆填塞密实。

5.2.17 喷抹面层工序及施工要求应符合下列规定：

1 喷抹面层中，先将平均厚度 20mm 水泥砂浆分层喷、抹，其外再抹3mm~6mm抗裂砂浆并压入玻纤网布。水泥砂浆喷、抹完成后，应进行湿养护，并应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

2 不得在板缝位置留施工缝。

3 在养护期内，严禁凿击和碰撞。

4 吊顶内墙体也应采用厚度、强度等级相同的水泥砂浆抹灰。

5.2.18 有防水防潮要求的组合保温墙工程，应采取有效的防水防潮构造措施，并应符合下列规定：

1 应采取有效措施控制保温层表面裂缝的产生。

2 组合保温板墙体的门窗洞口等应做好防水细部处理。

3 屋顶露台、女儿墙、未封闭阳台、雨罩等应做好防水层收头细部处理。

4 组合保温主体墙面应做好防水，选用的抗裂砂浆应粘结强度高，涂抹后不空不裂。

5.2.19 组合保温板的喷抹面层及附加金属加强网、玻纤网的铺设应符合下列规定：

1 组合保温板拆模后3d~5d应进行喷抹面层(抹灰砂浆、抗裂砂浆)的施工。

2 抹灰砂浆、抗裂砂浆应按规定在现场加水搅拌，并应避免太阳直射。

3 施工单层玻纤网的喷抹面层时，应采用两遍施工一次成活方式，总厚度应达到设计要求，玻纤网应靠外表面。

4 单张玻纤网的长度不宜大于6m.玻纤网的铺设应平整、无褶皱抹平、找直，并应保持阴阳角的方正和垂直度。网布的上下、左右之间均应相互搭接，横向搭接不应小于100mm，纵向搭接不应小于80mm。

5 抗裂砂浆和玻纤网铺设完毕后，不得挠动，静置养护不应少于24h。寒冷潮气候条件下，应采取保暖措施，并应适当延长养护时间。

5.2.20 抗裂砂浆的配制及使用应符合下列规定：

1 应按材料供应商产品说明书的要求配制，30mm缝隙内用水泥砂浆填实找平。

2 电气开关、插座及各种预埋件的连接处，对局部除去保温芯板的，应将其清理干净后用1：2 水泥砂浆填塞密实。

5.2.21 喷抹面层工序及施工要求应符合下列规定：

1 喷抹面层中，先将平均厚度 20mm 水泥砂浆分层喷、抹，其外再抹3mm~6mm抗裂砂浆并压入玻纤网布。水泥砂浆喷、抹完成后，应进行湿养护，并应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

2 不得在板缝位置留施工缝。

3 在养护期内，严禁凿击和碰撞。

4 吊顶内墙体也应采用厚度、强度等级相同的水泥砂浆抹灰。

5.2.22 有防水防潮要求的组合保温墙工程，应采取有效的防水防潮构造措施，并应符合下列规定：

1 应采取有效措施控制保温层表面裂缝的产生。

2 组合保温板墙体的门窗洞口等应做好防水细部处理。

3 屋顶露台、女儿墙、未封闭阳台、雨罩等应做好防水层收头细部处理。

4 组合保温主体墙面应做好防水。选用的抗裂砂浆应粘结强度高，涂抹后不空不裂。

5.2.23 组合保温板的喷抹面层及附加金属加强网、玻纤网的铺设应符合下列规定：

1 组合保温板拆模后3d~5d应进行喷抹面层(抹灰砂浆、抗裂砂浆)的施工。

2 抹灰砂浆、抗裂砂浆应按规定在现场加水搅拌，并应避免太阳直射。

3 施工单层玻纤网的喷抹面层时，应采用两遍施工一次成活方式，总厚度应达到设计要求，玻纤网应靠外表面。

4 单张玻纤网的长度不宜大于6m.玻纤网的铺设应平整、无褶皱抹平、找直，并应保持阴阳角的方正和垂直度。网布的上下、左右之间均应相互搭接，横向搭接不应小于100mm，纵向搭接不应小于80mm。

5 抗裂砂浆和玻纤网铺设完毕后，不得挠动，静置养护不应少于 24h。寒冷潮湿气候条件下，应采取保暖措施，并应适当延长养护时间。

5.2.24 抗裂砂浆的配制及使用应符合下列规定：

1 应按材料供应商产品说明书的要求配制。

2 搅拌时间自投料完毕后不应小于 5min，并宜按操作时间内的用量配制。配制完成后应按产品说明书中规定的时间用完，夏季施工宜在2h内用完。

3 环境温度超过 35℃时，抗裂砂浆应采取保水措施。

5.2.25 饰面层施工应符合下列规定：

1 喷抹面层施工完毕后，宜养护7d,再进行饰面层施工。

- 2 涂料饰面层施工时，在喷抹面层上应采用柔性耐水腻子批嵌平整。涂料施工工艺及质量要求应符合设计要求。

- 6  质量验收

- 6.1  一般规定

6.1.1 组合保温板系统工程施工质量验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB50015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《钢结构通用规范》GB55006《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350等的有关规定。

6.1.2 组合保温板系统工程施工过程中应进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体分项工程验收。

6.1.3 组合保温板系统工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并进行文字记录和图像记录：

1 组合保温板中保温层(聚苯板、石墨聚苯板、挤塑板、石墨挤塑板、热固复合聚苯乙烯泡沫板)表面处理。

2 组合保温板与基层墙体(梁、柱)的连接或固定。

3 组合保温板采用的保温材料的厚度。

4 连接件、锚固件及结构受力挑板位置、材质、数量、规格。

5 加强网、玻纤网铺设。

6 喷抹面层厚度。

7 热桥部位处理。

8 板缝及构造节点处理。

9 变形缝等系统构造节点。

6.1.4 组合保温板工程验收的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

6.1.5 检验批质量验收合格应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收。

2 主控项目应全部合格。

3 一般项目采用计数检验时，应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

4 应具有完整的施工方案和质量检查记录。

6.1.6 组合保温板系统分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格。

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

6.1.7 组合保温板系统工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程应全部合格。

2 质量控制资料应完整。

3 外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查，并符合要求。

6.1.8 参加组合保温板系统节能工程验收的各方人员应具备相应的资格，其程序和组织应符合下列规定：

1 节能工程检验批验收和隐蔽工程验收应由专业监理工程师组织并主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加验收。

2 节能分项工程验收应由专业监理工程师组织并主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加验收。必要时可邀请主要设备、材料供应商及分包单位、设计单位相关专业的人员参加验收。

3 节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持，施工单位项目负责人、项目技术负责人和相关专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收;施工单位的质量、技术负责人应参加验收：设计单位项目负责人及相关专业负责人应参加验收。主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。

6.1.9 组合保温板系统建筑节能工程验收资料应单独组卷，验收时应对下列资料进行核查，并纳入竣工资料。

1 组合保温板系统工程的设计文件、图纸会审、设计变更和治商记录及节能专项审查文件。

2 主要材料、设备、构件的质量证明文件，进场检验记录，进场复验报告，见证试验报告。

3 组合保温板系统工程的施工方案和施工工艺。

4 隐蔽工程验收记录和相关图像资料。

5 分项工程质量验收记录，必要时应核查检验批验收记录。

6 建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告。

7 施工工艺记录及施工质量检验记录。

8 其他必须提供的资料。

6.1.10 材料、构件和设备进场验收应符合下列规定：

1 设种、装、等进行检查验收，并应形成相应的验收记录。

2 应对材料、构件和设备的质量证明文件进行核查，核查记录应纳入工程技术档案。进入施工现场的材料、构件和设备均应具有出厂合格证中文说明书及相关性能检测报告。

3 组合保温板系统工程采用的材料、构件和设备，应在施工现场进行随机抽样复验，复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时，工程施工中不得使用。在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的节能材料、构件和设备，当获得建筑节能产品认证，具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

- 6.2  主控项目

6.2.1 用于组合保温板系统工程的材料和构配件，其品种、规格、性能应符合设计和本标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.2.2 组合保温板系统工程采用的组合保温板的保温层材料的导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

6.2.3 组合保温板系统工程采用的主要材料进场时应对下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。

1 组合保温板的热阻、单位面积质量、燃烧性能。

2 保温层的导热系数、密度、压缩强度、垂直板面抗拉强度、 吸水率、燃烧性能。

3 连接件、锚固件、非金属拉结件的抗拉承载力标准值。

4 玻纤网的单位面积质量、力学性能。

5 抗裂砂浆的拉伸粘接强度和耐水拉伸粘接强度。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面积 5000m以内时应复验1次：当面积每增加 大于5000m时应增加1次，增加面积不足 5000m时也应增加1次。同一工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算保温墙面批检面积。

6.2.4 组合保温板系统工程各层构造做法应符合设计要求，并应按经过审批的施工方案施工。

检验方法：分别按设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程的验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.5 组合保温板系统工程的施工质量应符合下列规定：

1 组合保温板采用的保温材料的厚度应符合设计要求，且不得有负偏差。

2 组合保板与主体结构层及各构造层之间的连接应牢固，连接应符合设计要求和本标准的规定。

检验方法：观察，手动检查。保温材料厚度采用剖开后尺量检查。粘结强度核查试验报告，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

6.2.6 拉结筋、锚固件和专用角件数量、位置、锚固深度及拉拔力应符合设计和本标准要求。

检验方法：尺量检查，核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：按照《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.4.3条规定数量抽检。

6.2.7 填充墙系统中墙体超长、超高时，应按设计要求安装加劲柱、梁，并做好防火和防腐处理。

检验方法：观察和尺量检查。检查数量：全数检查。

6.2.8 填充墙系统中预埋件、水电管线、线盒开槽位置、数量及 细部处理应符合设计和本标准要求。

检验方法：尺量检查;检查隐蔽验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.9 组合保温板系统工程中抹灰砂浆抗压强度应符合设计和本标准要求。

检验方法：核查施工记录，试件强度报告。

检查数量：同一检验批砂浆试块不应少于3组。

6.2.10 组合保温板系统工程各装饰面层施工，应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的有关规定，并符合下列规定：

1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 饰面层不得渗漏。

3 组合保温板及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取防水措施。

检验方法：观察检查，核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.11 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面,墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察检查，采用红外热像仪检查或削开检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5处。

6.2.12梁柱系统和填充墙系统组合保温板与主体结构的连接应符合设计要求和本标准的规定，并应按经过审批的施工方案施工。

检验方法：分别按设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程的验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.13 组合保温板系统工程饰面层施工，应符合设计、本标准和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的规定并应符合下列规定。

1 饰面层施工前应对基层进行隐蔽工程验收。基层应无脱层、空鼓和裂缝，并应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 组合保温板系统的饰面层不得渗漏。

3 组合保温板系统面层与其他部交口处，应采取防水措施。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录和检验报告。

检查数量：全数检查。

- 6.3  一般项目

6.3.1 组合保温板系统工程进场的组成材料外观和包装应完整无破损，并应符合设计要求和国家现行产品标准和有关规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.2 组合保温板系统工程加强网、玻纤网的铺设和搭接应符合设计要求和施工方案要求，抗裂砂浆抹压应密实，不得空鼓，玻纤网应铺贴平整，不得褶皱、外露。

检验方法：观察检查，核查隐蔽王程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2㎡。

6.3.3 组合保温板接缝方法应符合设计或施工方案要求，接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

6.3.4 组合保温板系统工程施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、 脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按施工方案采取隔断热桥措施和防水密封措施，且不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

6.3.5 阴阳角、门窗洞口及不同材料基体的交界处等特殊部位，组合保温板应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，按不同部位，每部位抽查10%，并不少于5处。

6.3.6 组合保温板系统工程完成后，装饰效果和墙面装饰工程的尺寸允许偏差应符合设计要求和本标准的规定。

检验方法：观察，尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

6.3.7 组合保温板安装位置、尺寸允许偏差应符合表 7.3.7的规定。

检查数量：在同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

表7.3.7 组合保温板安装位置尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线偏移 | 8 | 经纬仪及尺量 |
| 表面平整度 | 3 | 2米靠尺和钢尺检查 |
| 墙板垂直度(每层楼面) | 4 | 吊线、钢尺检查 |
| 相邻保温板错缝 | 2 | 2米靠尺和钢尺检查 |
| 接缝宽度 | 2 | 钢尺检查 |
| 阴阳角垂直度 | 4 | 吊线、钢尺检查 |

6.3.8 填充系统中组合保温板受力拼缝位置及错缝拼接应符合设计和本标准要求。

检验方法：尺量检查，核查施卫记录。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

- 标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为：应按……执行”或应符合……的规定（或要求）”。

- 引用标准名录

1 《工程结构通用规范》GB 55001

2 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

3 《钢结构通用规范》GB 55006

4 《混凝土结构通用规范》GB 55008

5 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

6 《建筑结构荷载规范》GB 50009

7 《建筑抗震设计规范》GB 50011

8 《建筑设计防火规范》GB 50016

9 《钢结构设计标准》GB 50017

10 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

11 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

12 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

13 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

14 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

15 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

16 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

17 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

18 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

19 《外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板》GB 26540

20 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

21 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536-2017

22 《射钉》GB/T 18981

23 《外墙柔性腻子》GB/T 23455

24 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

25 《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T480

26 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

27 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

28 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

29 《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105

30 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

31 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223

32 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

33 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350

34 《墙体饰面砂浆》JC/T 1024

35 《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T 2441

36 《机械喷涂砂浆》JC/T 2476

3  基本规定

3.1  条文中要求供应商提供的保温系统组成材料中不包括防护层的喷抹面层。

- 4  性能要求

- 4.1  主要材料

4.1.1  组合保温板外墙保温系统保温层根据设计要求在工厂根据要求加工成相关尺寸规格，在工厂安装限位卡盘、对拉件及镀锌电焊网，在III型组合保温板预留孔的位置在施工现场进行专用拉结件安装固定。

4.1.2  参照“一种保温块与钢丝网组装使用的连接件”（专利号：ZL202221619337.7）

4.1.3  组合保温板外墙保温系统的防护层中设置的镀锌电焊网可采用镀锌钢丝电焊网或冷拔低碳钢丝电焊网，在条件许可时，建议优先采用镀锌钢丝电焊网。

4.1.4  组合保温板外墙保温系统防护层应采用M20砂浆以保证喷抹质量。当防护层增厚时，喷抹面层加防护层的下下平均厚度不能少于50㎜，应对喷抹砂浆性能指标进行控制，并应采取可靠技术措施保证并达到防水，不透水。

- 4.2  配套材料

4.2.1  中空玻璃微珠保温隔热材料由底涂、中空玻璃微珠中间层和面涂组成的具有保温隔热性能的系统材料。适用于工业与民用建筑表面，具有良好的保温隔热性能，中空玻璃微珠中间层的导热系数≤0.035W/m•K，系统材料的燃烧性能不低于A（A2）级，为不燃材料。各项指标引自《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》JG/T517。

4.2.2  近零能耗系统中断冷桥位置可以使用真空绝热板进行断冷桥处理。

- 5  设    计

- 5.1  一般规定

5.1.1  当组合保温板外墙保温系统的防护用本标准没有列出的产品时应按相关标准、检测报告重新进行计算。

- 5.2  设计要点

5.2.1  III型组合保温板的拉结件的有效锚固长度为伸入基层墙体的厚度。

5.2.2  组合保温板外墙保温系统在建筑层间处设置构造挑板可以承担保温系统自重荷载，有效防止保温系统开裂、脱落，并对防护层起到有效承托作用。

- 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.2  组合保温板外墙保温系统与主体结构同时施工，因此无法分别验收，只能与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等要求，保温系统及防护层部分应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411本标准的有关要求。

7.1.3 本条规定与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和各专业工程施工质量验收规范保持一致。当分项工程划分为检验批进行验收时，应遵守这些规定。

7.1.4 本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。

- 7.2  主控项目

7.2.1  组合保温板外墙保温系统使用的材料品种、规格等应符合设计要求。在材料进场时通过目视和尺量、承重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料按进场批次每批次随机抽取3个式样进行检查。当能够正式多次进场的同种材料属于同一生产批次时，可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题，应扩大抽查数量，最终确定该批次材料是否符合要求。